附件3：

国家储备棉（轮出）公证检验复检允差判定标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 允差值 | 判定标准 |
| 上半部平均长度 | mm | ±0.6 | 批次比对，平均长度在允差值范围内，判定为一致 |
| 长度整齐度指数 | % | ±1.5 | 批次比对，长度整齐度指数平均值在允差值范围内，判定为一致 |
| 断裂比强度 | cN/tex | ±1.5 | 批次比对，断裂比强度平均值在允差值范围内，判定为一致 |
| 马克隆值 | —— | ±0.2 | 批次比对，马克隆值平均值在允差值范围内，判定为一致 |
| 颜色级 | —— | —— | 逐样比对，每批棉花颜色级相符率不低于80%，判定为一致 |
| 轧工质量 | 好、中、差 | —— | 逐样比对，每批棉花轧工质量相符率不低于80%，判定为一致 |
| 公定重量 | Kg | ±1% | 复检公定重量与原公定重量相差在±1%范围内，判定为一致 |